# 安庆市新型墙体材料产品质量抽检结果汇总表

| 序号 | 生产厂家 | 强度等级 | 规格型号 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安庆城鑫建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.21 | 抗压强度（MPa）：5.1 密度（kg/m³）：952 | 合格 |
| 2 | 安庆市益民建材有限公司 | MU10.0 | 普通混凝土小型空心砌块(240×90×115mm) | 抗压强度 | 2024.11.21 | 抗压强度（MPa）：10.2 | 合格 |
| 3 | 怀宁县凉亭建材有限责任公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.21 | 抗压强度（MPa）：5.1 密度（kg/m³）：927 | 合格 |
| 4 | 怀宁县信宁新型建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.21 | 抗压强度（MPa）：5.1 密度（kg/m³）：959 | 合格 |
| 5 | 怀宁欣奥新型建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.23 | 抗压强度（MPa）：5.3 密度（kg/m³）：994 | 合格 |
| 6 | 安庆惠嘉新型建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.23 | 抗压强度（MPa）：5.1 密度（kg/m³）：958 | 合格 |
| 7 | 安庆欣奥新型建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.23 | 抗压强度（MPa）：5.0 密度（kg/m³）：933 | 合格 |
| 8 | 安庆祺闯环保科技有限公司 | MU10.0 | 普通混凝土小型空心砌块(240×190×115mm) | 抗压强度 | 2024.11.23 | 抗压强度（MPa）：10.2 | 合格 |
| 9 | 怀宁县鑫之港新型建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.23 | 抗压强度（MPa）：5.1 密度（kg/m³）：971 | 合格 |
| 10 | 安庆市茗山新型建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.27 | 抗压强度（MPa）：5.2 密度（kg/m³）：962 | 合格 |
| 11 | 安徽省兴棠新型建材有限责任公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.11.27 | 抗压强度（MPa）：5.1 密度（kg/m³）：966 | 合格 |
| 12 | 望江县奥丰新型建材有限公司 | MU15 | 普通混凝土小型空心砌块(360×180×150mm) | 抗压强度 | 2024.12.05 | 抗压强度（MPa）：15.1 | 合格 |
| 13 | 望江县启航新型建材有限公司 | MU5.0 | 普通混凝土小型空心砌块(390×190×190mm) | 抗压强度 | 2024.12.05 | 抗压强度（MPa）：5.2 | 合格 |
| 14 | 望江祥源新材料有限公司 | A3.5、B06 | 蒸压加气混凝土砌块（600×240×200mm） | 抗压强度、干密度 | 2024.12.05 | 抗压强度（MPa）：3.6 干密度（kg/m³）：638 | 合格 |
| 15 | 安庆市潜山市新和兴建材有限公司 | MU5.0 | 烧结空心砖（240×200×115mm） | 抗压强度、密度 | 2024.12.05 | 抗压强度（MPa）：5.3 密度（kg/m³）：965 | 合格 |
| 16 | 安庆市金鹰新型建材科技股份有限公司 | A3.5、B06 | 蒸压加气混凝土砌块（600×240×100mm） | 抗压强度、干密度 | 2024.12.07 | 抗压强度（MPa）：3.7 干密度（kg/m³）：644 | 合格 |